EUV投影物镜膜层设计原理与关键难点综述

摘要

EUV投影物镜工作在约13.5 nm波段。由于这一波段缺少可用于厚体透射成像的低吸收材料，系统采用多镜反射式结构，单个镜面依靠Mo/Si等纳米多层膜为每面反射镜建立满足实际入射角分布的复反射响应，使整个投影物镜同时获得足够的曝光通量、均匀的瞳面振幅、足够小的波前误差和稳定的偏振特性，并保证这些性能能够被制造、检测且在使用寿命内保持稳定。早期研究已明确，多层膜的周期、材料厚度比、界面质量和层数共同决定反射谱；近年来的界面形成研究进一步说明，实际性能上限不仅受材料本征吸收限制，还受互扩散、化合层和粗糙度控制[1][2]。

对投影物镜而言，膜层并不是在光学处方冻结后附加的一项制造工艺。膜层的复反射系数同时改变光线的振幅、相位和偏振态，这些变化又随波长、入射角、方位角以及镜面位置而变。多片反射镜串联后，振幅效应以乘积形式累积，相位误差和偏振像差则进入系统波前与成像传递函数。因此，设计目标应从单镜峰值反射率转向光源加权的系统通量、全视场与全瞳面均匀性、波前误差及制造稳健性的联合控制[3]。

一、物理基础

1.1 两种材料交替沉积的物理原因

单个真空—固体界面的EUV菲涅耳反射通常不足以支撑多镜投影系统所需的通量。交替沉积两种复折射率不同的材料，会在每个界面产生一束弱反射波；当相邻界面反射波的往返光程差接近整数倍波长时，这些复振幅同相叠加，从而形成窄带高反射。高原子序数材料通常提供较大的折射率反差，但吸收较强；低原子序数材料用作间隔层以降低平均吸收并建立所需光程。Mo/Si组合在13.5 nm附近兼顾折射率反差、吸收、界面可制造性和热稳定性，因而成为主流体系[1][2]。

若把每个Mo/Si双层视为等效周期d，并忽略复折射率、界面层和光在膜内的细微偏折，则相对于法线的入射角θ满足一阶近似：

2dcosθ=λ

这里的一阶表示采用一级布拉格反射且只保留决定中心波长的主导光程关系，而不是把整个膜系近似为一次反射。由于EUV材料的折射率可写为n=n-iκ，真实设计必须用各层的复折射率、厚度和界面结构求解。上述公式适合估算初始周期和理解角度引起的布拉格峰蓝移，不能替代传输矩阵或递归菲涅耳计算[2][3]。

1.2 复振幅反射率的计算与意义

膜层对每条光线的作用应写成

rs,pλθϕxy=Rs,pexp⁡iφs,p,

其中 R决定能量通量，φ 决定等效光程和波前。膜层反射相位随波长、入射角和局部结构变化，该计算必须保留复数，是因为不同界面反射波能否相长取决于相位，而投影物镜的波前误差也直接由空间变化的反射相位形成。可引入 piston、tilt、defocus、astigmatism、anamorphic magnification 等像差。

因此，物镜设计软件中的每次镜面反射都应使用复数 Jones/Mueller 或矢量光瞳模型，而不是只乘一个标量反射率。相位计量同样不可由反射率计量替代：结构变化可能使反射率曲线几乎不变，却产生不可忽略的相位变化

二、面向投影物镜的膜系结构

2.1 均匀周期膜

均匀周期膜在镜面全口径采用相同的双层周期和厚度比。它的参数较少，峰值反射率高，工艺标定和重复性最好，适用于入射角跨度较小的镜面或区域。其主要限制是角带宽和光谱带宽较窄：入射角改变会移动反射峰，使同一镜面不同位置及不同视场难以共享同一最佳周期[7][10]。

2.2 横向渐变膜

横向渐变膜令周期d随镜面坐标变化，使局部布拉格峰与该位置的名义入射角相匹配。设计输入应是由光学处方导出的入射角地图，而非仅使用镜面中心角。沉积时可通过基底扫描速度、遮板形状及靶—基底相对运动调制膜厚，再利用见证片和EUV反射谱反演真实沉积分布[4][6]。

原型系统的沉积研究表明，磁控溅射能够实现约±0.05%峰谷值的厚度控制；离子束沉积报告了约±0.01%的轮廓控制并将附加面形误差压到0.1 nm以下。针对曲面镜，速度轨迹反演方法获得了±0.2%峰谷值的中心波长均匀性和低于0.1 nm rms的不可补偿附加面形误差[2][6]。这些结果证明了横向渐变的工程可行性，但其前提是局部角度分布可由单一代表角度充分描述。

2.3 纵向深度渐变与非周期膜

纵向深度渐变使各双层周期或材料厚度比沿膜堆深度改变，由不同深度的层组对不同角度或波长提供反射。该方法通常以降低峰值为代价换取更宽的角带宽或光谱带宽。Yakshin等在无粗糙度模型中获得0°至18°范围内约60%的最高反射率，并对0°至16°范围的深度渐变Mo/Si样品进行了实验验证[7]。

非周期设计具有更高自由度，可直接优化积分反射率、相位或容差。Suman等报告的非周期结构提高了积分反射强度，并减弱了顶层吸收和封帽层退化的影响[8]； Kuang等则把层厚随机误差与制造范围纳入多目标设计，实测样品在0°至16°范围内维持约45%至55%的反射率[9]。这类设计的代价是解的非唯一性、对材料模型的敏感性以及更困难的沉积标定和反演。

2.4 横向与纵向联合设计

同一镜面坐标可能被不同视场和瞳点以不同角度、不同方位照射，因而局部入射角并非单值。二维横向周期分布即使逐点满足某个名义布拉格条件，也可能无法兼顾跨视场角度跨度。Haque等针对六镜算例指出，将横向渐变与纵向非周期结构联合设计，可改善具有大幅非对称入射角分布镜面的瞳面透过率均匀性；该算例的数值孔径为0.26，因此结论应理解为方法证明，而非0.55 NA工业系统性能声明[10]。

三、设计方法[9][10]

3.1 从光学处方构建加权光线数据

光学模型应为每面镜输出镜面坐标、入射角、方位角、视场、瞳点、波长、偏振态及能量权重。对于同一镜面坐标，应保留跨视场角度分布而不是只存最小值、最大值或平均值。随后用这些数据定义光源加权通量、瞳面均匀性、复振幅波前和偏振误差等系统指标。

3.2 建立可校准的真实材料栈

材料模型至少应包含Mo、Si、两类非对称界面层、密度偏差、粗糙度、扩散阻挡层、终止层和封帽层。模型参数应同时拟合X射线反射、EUV反射、截面结构和成分数据，并把光学常数与界面厚度的不确定性带入灵敏度分析。对非周期结构，还需限制最小层厚、层厚量化和相邻层变化率，以避免数学最优解无法沉积。

3.3 采用分层复杂度和系统级多目标优化

设计宜从低维模型开始：先判断统一周期是否满足系统目标，再依次引入径向或二维横向渐变、少量深度分段和完全非周期结构。目标函数应同时包含系统积分通量、瞳面透过率标准差、膜层引入的波前误差、s/p差异和参数扰动下的性能方差。逐步增加自由度有助于识别真正限制性能的镜面和角度区间，也便于保留可解释性和工艺裕量。

3.4 将制造与计量结果回灌光学设计

公差模型应覆盖全局周期偏差、随机层厚误差、渐变尺度误差、低阶空间形状误差、跨批次中心波长失配、光学常数误差、粗糙度PSD、应力及封帽层老化。评估输出必须是系统通量、均匀性和波前，而非仅为单镜峰值反射率。若某面镜需要设备无法生成的二维厚度地图，或同一点的跨视场AOI冲突过大，应返回光学处方调整镜面功率、光阑位置和角度分配。

四、难点所在

EUV 投影物镜膜层设计的核心系统级难点，在于全视场、全瞳条件下，同一镜面位置对应的入射角和入射方位并非单值；而多层膜的复反射系数又对入射角、波长和偏振高度敏感。因此，单一局部膜系难以同时满足所有光线的幅值与相位要求，进而形成复振幅优化、系统评价（波前误差测量）和工作波长计量方面的困难[10]。

在解决单面反射镜全视场、全瞳条件下的复振幅优化问题后，下一层级的难点是多面反射镜之间的系统匹配。EUV 投影物镜通常由多面反射镜组成，各镜面的反射率以乘积形式共同决定系统通量，反射相位和偏振效应则沿光路累积。因此，各反射镜分别达到单镜最优，并不意味着组合后能够达到系统最优。不同镜面之间的反射谱中心、带宽、相位响应及偏振特性若存在失配，可能造成系统通量下降、瞳面照度不均匀和波前误差累积。该问题具有明显的系统耦合性，需要根据各镜面的入射角分布和光线权重，对全部镜面的膜层进行联合优化，并通过跨镜配对、批次一致性控制和系统级验收保证整机性能[3][4]。

在确定多镜系统的膜层配置后，设计结果能否准确实现取决于材料光学常数和界面模型的可信度。膜系计算通常需要预先给定材料的复折射率、密度、界面粗糙度以及互扩散层参数，但实际纳米薄膜的材料状态可能随沉积设备、工艺条件和膜层厚度发生变化。Mo-on-Si与Si-on-Mo界面还可能形成不同厚度和组成的非对称互扩散层，使真实膜堆偏离理想的突变界面模型。模型参数的微小偏差可能引起反射峰位置、峰值反射率、带宽和反射相位的整体漂移。因此，该难点的核心是缩小理论模型与实际膜层之间的差异，需要利用见证片及X射线反射率、电子显微镜、光电子能谱和EUV反射测试对模型进行标定，并将参数不确定性纳入鲁棒优化和公差分析[3][4]。

在入射角分布、跨镜匹配和材料模型基本确定后，相对更容易处理的难点是峰值反射率与有效带宽之间的权衡。严格周期多层膜能够使各界面反射光在设计波长和入射角附近高度相干叠加，从而获得较高的峰值反射率，但同时会表现出较窄的光谱带宽和角度接受范围。单纯提高中心条件下的峰值反射率，可能导致偏离设计波长或入射角的光线反射率迅速下降，因而不一定提高实际系统的积分通量。通过采用非周期膜、深度渐变膜或横向渐变膜，可以拓宽光谱和角度响应，但通常需要牺牲部分峰值反射率。因此，该问题应以实际光源光谱和全视场AOI分布为依据，优化光源加权的系统积分通量，而不能仅以单镜峰值反射率作为评价指标[7][8]。

五、High NA投影物镜中的问题升级

当数值孔径提高到0.55附近，膜层设计面对的主要变化不是单一最大角度上升，而是镜面上入射角分布的范围、非对称性及跨视场差异同时增大。较大的斜入射使s、p反射的幅值与相位差更明显，横向渐变膜的局部单一周期也更难覆盖同一点的角度集合。大角度多层膜分析和偏振光线追迹均表明，高阶反射相位与偏振效应必须进入成像预算[13][14]。

公开的0.55 NA渐变膜研究已把高效率膜厚分布与投影物镜角度条件联系起来，但会议论文和公开算例不能替代真实量产镜面的AOI地图、材料数据和工艺能力。对High-NA系统，更稳妥的路线是先由完整光线追迹生成每面镜的联合AOI分布，再比较均匀周期、横向渐变和横向—纵向联合结构的系统收益，最后以可制造层厚、相位计量能力和寿命约束筛选方案。

参考文献

- EJIMA T. Interface formation and optical design of EUV reflective multilayer mirrors[J]. Japanese Journal of Applied Physics, 2026, 65(5): 050802. DOI: 10.35848/1347-4065/ae4686.

- SPILLER E, BAKER S L, MIRKARIMI P B, et al. High-performance Mo-Si multilayer coatings for extreme-ultraviolet lithography by ion-beam deposition[J]. Applied Optics, 2003, 42(19): 4049-4058. DOI: 10.1364/AO.42.004049.

- DUDDLES N J. Effects of Mo/Si multilayer coatings on the imaging characteristics of an extreme-ultraviolet lithography system[J]. Applied Optics, 1998, 37(16): 3533-3538. DOI: 10.1364/AO.37.003533.

- MONTCALM C, GRABNER R F, HUDYMA R M, et al. Atomic-precision multilayer coating of the first set of optics for an extreme-ultraviolet lithography prototype system[J]. Applied Optics, 2002, 41(16): 3262-3269. DOI: 10.1364/AO.41.003262.

- SOUFLI R, HUDYMA R M, SPILLER E, et al. Sub-diffraction-limited multilayer coatings for the 0.3 numerical aperture micro-exposure tool for extreme ultraviolet lithography[J]. Applied Optics, 2007, 46(18): 3736-3746. DOI: 10.1364/AO.46.003736.

- YU B, JIN C, YAO S, et al. Control of lateral thickness gradients of Mo-Si multilayer on curved substrates using genetic algorithm[J]. Optics Letters, 2015, 40(17): 3958-3961. DOI: 10.1364/OL.40.003958.

- YAKSHIN A E, KOZHEVNIKOV I V, ZOETHOUT E, et al. Properties of broadband depth-graded multilayer mirrors for EUV optical systems[J]. Optics Express, 2010, 18(7): 6957-6971. DOI: 10.1364/OE.18.006957.

- SUMAN M, PELIZZO M G, NICOLOSI P, et al. Aperiodic multilayers with enhanced reflectivity for extreme ultraviolet lithography[J]. Applied Optics, 2008, 47(16): 2906-2914. DOI: 10.1364/AO.47.002906.

- KUANG S Q, WANG J B, YANG H G, et al. Design and fabrication of robust broadband extreme ultraviolet multilayers[J]. AIP Advances, 2019, 9(4): 045027. DOI: 10.1063/1.5057714.

- HAQUE S M, UJI S, TOYODA M. Designing multilayer mirror structures to achieve high pupil transmittance uniformity in EUV lithography[J]. Optical Engineering, 2026, 65(4): 045103. DOI: 10.1117/1.OE.65.4.045103.

- SOUFLI R, GULLIKSON E M. Reflectance measurements on clean surfaces for the determination of optical constants of silicon in the extreme ultraviolet-soft-x-ray region[J]. Applied Optics, 1997, 36(22): 5499-5507. DOI: 10.1364/AO.36.005499.

- NEDELCU I, VAN DE KRUIJS R W E, YAKSHIN A E, et al. Microstructure of Mo/Si multilayers with B4C diffusion barrier layers[J]. Applied Optics, 2009, 48(2): 155-160. DOI: 10.1364/AO.48.000155.

- SMITH B W. Optical considerations of EUVL wavelength, NA, and multilayers at large angles[C]//Proceedings of SPIE. 2025, 13424: 1342402. DOI: 10.1117/12.3052669.

- VAN SETTEN E, BOTTIGLIERI G, MCNAMARA J, et al. High NA EUV lithography: Next step in EUV imaging[C]//Proceedings of SPIE. 2019, 10957: 1095709. DOI: 10.1117/12.2514952.